施工安装指导书

凡士通PondGard衬垫膜防水系统，我们除了向您推荐常规的衬垫膜施工方案以外，还向您介绍了一些准备工作和挖掘工作的相关内容。

水利工程的设计和施工看起来比较简单，但是如果设计师和施工商都认为这些参数不重要，那么可能会导致很严重的后果。

通常，对于一些简单的项目，业主和施工商也许会按照设计施工，但是，在一些面积较大、结构复杂的池塘的施工过程中，问题就会比较复杂。这种情况下施工商需要得到相关专家的更多的指导。专家也应该在挖掘、排水和卷材的保护等方面提出更多的建议。

在工程开始之前，我们应该仔细的对现场进行勘查，并获得相关信息

土壤的性质

洞穴情况（白垩石、白垩土）

地下水位和水深

土壤中的空气情况（泥煤、有机物）

施工中的不同危险（松土、塌方等等）

内在的溶洞的危险(喀斯特地形等等)

在任何情况下，我们必须遵守土壤力学的规定以保证支持的稳定性及Lining系统的耐久性。阅读本手册时首先要掌握这些要点

第二部分主要介绍怎样安装凡士通PondGard衬垫膜系统。这部分介绍了准备工作，压紧土壤，排水系统的安装，衬垫膜的铺设、搭接以及细部处理。

最后，介绍了以下三点内容

技术数据表

安装工具

抗化学成分表

凡士通PondGard衬垫膜的安装，必须由经过凡士通认可的施工商施工，并且符合凡士通的技术及规范。

1．设计

使用范围

这本说明书介绍的施工方法主要应用于装饰性、景观性的池塘，农业池塘，引水渠等。

首先应避免凡士通PondGard衬垫膜在受到不合理的水压和气体压力的影响下的应用。如果凡士通PondGard衬垫膜接触到有一些化学物质，也会影响衬垫膜的性能，所以这种情况也需要避免。

衬垫膜的选择

凡士通PondGard衬垫膜是一种人工合成橡胶防水膜。为了减少现场搭接，本产品已有厂内接缝。该卷材折叠并装在3.30m长的圆筒上。每卷卷材上印有商标、厚度、尺寸、日期和生产批号及也有卷材打开的方向。

卷材有以下的尺寸：

厚度(mm)		: 	1.0

宽度(m)		:	3.05, 6.10, 7.62, 9.15, 12.20, 15.25

长度(m)		:	30.50, 45.75, 61.00

1.0mm厚的凡士通PondGard衬垫膜是专门为了景观池塘衬垫设计的其销售商标为Firestone Pond LinerTM（凡士通池塘衬垫膜）。

根据英国水质研究中心（Water Research Center）所发表的测试报告，Firestone Pond LinerTM的独特配方和生产工艺絶对不会影响到水中的生物。

场地选择

施工地点的选择，必须考虑到很多因素以确保衬垫系统可以长期耐久的使用而不会受到损坏。专业的工程师应该考虑到这些因素来选择施工地点。

下面会介绍场地选择时需要考虑的一些主要因素。

土壤性质

必须对施工处的土壤性质作详细彻底的调查，以确认不同环境下，底层土壤的稳定性。

土壤的类型和衬垫膜下层地质层的厚度和渗透性必须了解。下表介绍了不同类型的土壤所具有的特点：

| 土壤类型 | 危险 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 松土 （泥煤、细纱） | 要考虑气体的产生 衬垫膜下所产生的气压 | 排气 基层坡度要适合，以便于排气。 |
| 回填土 | 回填料是否加固 回填料够多的压实 | 合理的压实 |
| 土壤中包含大量有机物 | 发酵 衬垫膜下所产生的气压 | 排气 |
| 土壤内含有潜在的腐蚀物 | 土壤分解后产生带腐蚀性的液体 被腐蚀性液体损坏 | 改变施工地点或找相关专家提供意见 特殊压实处理，比如做双层衬垫膜 |
| 火山土 （软粘土、淤泥） | 吸附能力强，土质软 有些沉淀物会损坏衬垫膜 | 做垫层 作特殊的排水系统或围绕如壤中的渗水点压实 |

地下水位

如果地下水位较高，衬垫膜的向水面会承受比较大的水压，留在土工膜下的空气，在地下水位升高的时候也会对衬垫膜产生气压。

首先必须了解地下水位的深度（包括平均水平和最高水平）。如果地下水位高于衬垫膜，对衬垫膜的影响可能更不利，而且可能会影响排气系统的正常工作。这种情况下，应在衬垫膜下设立排水系统并由专业工程师来设计。

1.4场地情况

1.4.1 底部

考虑以下因素，我们推荐用2%的坡度：

正确的安装排水系统

简单的维护和保养

气体的流动

对于大面积的池塘，基层坡度更重要并且也要考虑沉淀物。

图1：底部坡度

图2：底部坡度

1.4.2 四周的斜面

湖中水的稳定性要根据相关的地理数据得出。地下水的存在和土质情况对岸的稳定性起了很大的作用，而衬垫膜对边坡的稳定性没有什么帮助。

为保证稳定性应注意以下问题：

在底层和衬垫膜之间的排水层和其他层的稳定性

波浪的影响

高速落入水位的结果

渗漏所造成的影响

保护层的稳定性

安装的疏忽

如果没有做坡度稳定性的研究，那么施工商施工时最大坡度不能超过2：1。

如果岸高介于5-10m之间，最大坡度不应超过3:1。

下表说明了不同类型土壤所对应的一个坡度值，同时还应该考虑到上述所说的一些情况。

| 土壤类型 | 坡度（水平：垂直） |
| --- | --- |
| 粘土 | 2.5:1 |
| 砂质土壤 | 2~3:1 |
| 砂子 | 2:1 |
| 碎石 | 1.5:1 |

1.4.3 斜面的顶部

斜面的顶部至少要达到以下的宽度：

要开挖固定用的凹槽，至少要1m宽。

如果岸边要走交通工具或者由施工机械，宽度应达到3m

如果宽度无法达到要求，则应选用其他的固定方法。为便于排水在顶部建议用1%的向外坡度。

1.4.4 池塘的最大长度

浪的产生是因为风的作用或者游艇的经过，并会对岸堤有一定的作用力。如果池塘在吹风方向越长而且岸堤越陡，那么浪对岸堤的影响更强。

波浪可以通过以下措施减少

减小人工湖的面积并增加深度。

改变形状，减少风向上的岸堤长度。

化整为零，将一个大的湖面，改成多个小湖面

根据浪高、土壤的类型和坡度，单独或者综合考虑，我们推荐以下方案：

在衬垫膜上做保护层

将衬垫膜固定的时候加固

夯实土壤

衬垫膜下加保护层

1.4.5最大储水位（水深）

水位越高的地方水压越大，对于湖底的土壤以及衬垫膜的压力也越大。考虑到衬垫膜的断裂延长率，如果基层上有洞穴，那么可能导致衬垫膜有穿孔，尤其是衬垫膜下还有石块，更容易造成损坏。如果在土壤和衬垫膜之间做一个沙质的或素土或土工布等过渡层，会有效的改善这种情况。

1.5  土壤的准备工作

1.5.1 土质

近邻衬垫膜的土层，必须保证干净、密实，表面没有石头或者小洞，如果需要，在这层还应该掺加些沉淀质的土壤，以便于安装排水设施。

通过以下的方法可以让基层更加坚实并符合要求

把水引走然后将石头和其他植物清理干净，将土壤压平实

用符合粒径要求的回填土铺设在原基层上面

植物

植物可能会在土壤被压实前，导致土壤结构被改变，所以要将植物清理干净以保证不会产生气体并且可以将土壤压实。根据条件情况，可以应用无害的除草剂清理植被。注意，除草剂中不能包含对衬垫膜有害的成分。

夯实

使用机械设备或自然方法土基必须要夯实至85%~95%的密实度。边坡顶部夯实时必须要特别注意。

土工布

我们推荐在基层土壤和衬垫膜之间铺设土工布。在斜坡上做沉淀物附加层比较困难，所以斜坡上铺设土工布是非常必要的。根据土壤的类型和表面的粗糙程度，应选择克重在200-500g/㎡的无纺土工布。

当土工布还有排水的作用时，土工布应该能保证比较好的水的流动性。这种情况下必须使用有排水性的土工布。可以参考土工布厂家的详细资料。

1.5.2 刚性基层

在类似于混凝土一类的刚性基层，也需要铺设保护层，除非满粘。在含有沥青的基层上，应选用克重在300g/㎡以上的无纺土工布。

1.5.3 混凝土结构周围的土壤

周围土壤引起的所有的压力应该有混凝土结构来承受。所以周围的土壤必须要夯实。结构周围的回填土夯实至95%的密实度。

排水系统

对排水系统的要求要根据当地情况而确定如基层中粘土含量。在任何情况下水的存在都会一定程度上造成地基的不稳定，应该让水量在土壤中不断减少，安装排水系统可以达到这个目的，也可以在双层衬垫系统之间安装排水系统。

应用标准

如果支撑基层的渗透性超过10-4m/s或预先没有气压可以不作排水系统。可是有排水层可以很快发现渗漏。

排水/气层在以下情况需要铺设

衬垫膜下可能会产生水流的，土壤中含有腐蚀物的。

土壤中包含有机物

岸坡上有粘土成分

地下水位随时变化

衬垫膜没有被固定，随时有可能移动的

池塘内包含有机物的

以下是几种不同情况导致衬垫膜受到背水面的压力

1．有不渗透性层能产生边坡滑坡		 2. 地下水上升

3. 有机物分解腐烂						 4. 有有机物及衬垫膜渗漏

5．地下水位超过湖中的水位			 6．地下水位高时迅速放水

图3：衬垫膜受到背水面的压力的一些情况

排水系统

排水和排气系统通常是组合在一起的。我们推荐基层的坡度在1%-2%之间，并朝向岸边。

通过以下的措施对排水系统有利：

用渗透能力强的材料铺设至少100mm厚一层

有渗透性的土工布

用排水管互相联成网，并用有渗透性的土工布覆盖或用一层渗透能力强的材料

为防止排水不畅，在土壤和排水层之间必须选装人造的或者天然的过滤器，而过滤器的安装应遵守相关规定。水由衬垫膜下整层排水层中的排管收集。对于比较大的人工湖，用几个分开的小的排水网，这样如果出现渗漏比较便于发现。

图4：排水系统

排水系统的尺寸和坡度基于以下几个因素考虑：

水渗漏的速度

水池以外的水的流量

卷材可以承受的最大的水压

在一些小的项目中，我们推荐使用带有小孔的，直径不小于60mm的排水管。对于相对较大的项目，排水管的尺寸和密度及排水管的耐压强度都要考虑。可以参考厂家的意见。

排气系统

在渗透性较小的土壤里，推荐使用带穿孔的排气管。排气管之间使用砂质土壤层，土工布或其它有渗透性的衬垫膜。

也可以用一个综合排水系统作代替。

应避免衬垫膜和排气系统的磨损面直接接触，以保护其不受损害。

排气口应放置在岸斜面的高处，并用罩子保护。

设计排气系统时必须要避免淹没情况。排气系统应该跟排水系统结合在一起。

图5：排气

2．安装指南

2. 1 土方工程

2. 1. 1 场地布置

场地布置可以采用全开挖、填土以及部分挖土/部分填土三种方式建造，三种建造方式的优缺点见下表。

| 建造方式 | 特 点 | 缺 点 |
| --- | --- | --- |
| 全开挖 | 自然稳定土开挖制成，边坡稳定性好，池壁坡度可以较陡； 成本低。 | 挖出来的土需要搬移； 排水困难，受地下水影响。 |
| 填土 | 排水方便； 不受地下水影响。 | 成本高； 需要压实 边坡稳定性差，夯实工作量大，池壁坡度不宜太陡。 |
| 部分挖土、部分填土 | 结合了以上两种方式的优点； 挖出来的土可用于填土。 | 成本较高。 |

2. 1. 2基层要求

铺设凡士通PondGard衬垫膜必须要夯实至85%~95%的密实度。夯实可采用自然夯实或机械夯实。采用机械夯实时，填土建造的池塘基层必须分层（每层厚度200mm~500mm）夯实。夯实后土里还要掺加除草剂。

开挖过程中发现的大块石头或其它硬物、树根、草木、直径大于5mm的鹅卵石、碎石等需要及时清除。如果池塘基层有软材料比如泥土或砂类，可直接在基层上铺设凡士通PondGard衬垫膜。在大多情况下中间必须加设一层克重大于等于200g/m2的土工布保护层。

2. 1. 3 开挖工程的检验

为了检查开挖工程是否正确，承包商必须访问场地，要控制基层情况，而搬移对土工膜有害的物质。任何修正工作应该提前于防水施工工作。

2. 2 凡士通PondGard衬垫膜的安装

2. 2. 1 运输和存储

运输及装卸载过程中必须要注意以免土工膜被损坏。这些卷材必须堆放在平整、干净而不得有尖锐物体的表面上。

凡士通PondGard衬垫膜不需要因天气变化而给予特殊保护。但是所有的配件都需要存储在干燥地方（100C-250C）。

2. 2. 2 卷材布置

如果特殊环境要求，承包商必须先做一个布置计划。该计划应该按规范和细节计划来做，而且要表明卷材的搭接处。卷材的现场布置必须按这个计划来做。

2. 2. 3 凡士通PondGard衬垫膜的铺设

按卷材的布置计划卷材应该展开而松散。安装从边坡的覆盖开始。衬垫膜从边沟往边坡方向打开。为防止卷材滑动，必要时在顶部临时固定。应确保在卷材下没有任何尖锐的物体。

在安装过程中必须避要免卷材的重叠和基层上的损坏。打开的卷材可通过抖动而使其下面充气。

为了连接方便多余的卷材应该留在边坡脚部。尽量要避免水平方向的搭接。

在进行任何安装或者搭接之前，每一片卷材都应该给予至少30-45分钟的自然松弛时间。

2. 2. 4凡士通PondGard衬垫膜的固定

为防止衬垫膜沿池壁滑动或被风吹起，必须要做固定措施。根据具体情况衬垫膜可采用以下固定措施：

顶部固定

中间平台压载固定

底部固定

顶部固定

顶部固定是衬垫膜埋在边沟里或使用压顶来实现。边沟的尺寸根据卷材受的力有关系。基层为粘性土是边沟最小尺寸为0.40m x 0.40m。这个尺寸还有两个定位点之间衬垫膜的长度，夹点之间的距离，水位和风速也有关系。

凡士通PondGard衬垫膜在边沟底部至少铺设300mm。

边沟最终回填夯实前，顶部先临时固定衬垫膜，必要时边沟里可部分回填但不夯实，然后池塘里灌满水，让衬垫膜不受太大张力的情况下完全贴近池深。

在安装过程中为了避免卷材的移动或举起，应该使用临时压定。这对卷材的搭接也方便。

以下为在压实粘土中边沟尺寸的实际值：

| 池塘边长(m) | 边沟截面面积(m2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最高风速小于100 km/hr | 最高风速大于等于100 km/hr |
| <3 | 0.16 | 0.16 |
| 3-5 | 0.16 | 0.16 |
| 5-15 | 0.16 | 0.25 |
| 15-40 | 0.25 | 0.36 |
| >40 | 0.36 | 0.49 |

临时压定用砂袋、轮胎或木板等物来做。

土工布

衬垫膜

固定部位（回填）

固定部位（压顶）

土工布

衬垫膜

图6：顶部固定使用边沟                     图7：顶部固定使用压顶

中间平台压载固定

对于水深较深的水池，为增加边坡的稳定性和施工便捷性，一般需要中间加设一层或多层平台。这些平台上的衬垫膜可以用压载固定。

压顶

排水

衬垫膜

衬垫布

砂质土壤层

图8：中间平台压载固定

底部固定

如果池底本身渗透性小（如粘土、完整岩石等），设计允许不作防渗衬垫时，衬垫膜在底部应加以固定，一般可以采用卵石压载法。

另外一种方法是，在池底做1m深的沟。当池底基层不透水层比较深时，在池底衬垫膜需要做到比较深使得水的损失比较小。

压顶

土工布

衬垫膜

不透水层

土工布

衬垫膜

压实土

图9：底部固定使用压顶                        图10：底部固定使用沟

2. 2. 5 凡士通PondGard衬垫膜的搭接

相邻的凡士通PondGard衬垫膜铺张开后立即进行搭接工作。

安装卷材要避免卷财的拉紧和大型皱纹，搭接至少150mm。在边坡上的搭接应该从上往下进行而不允许水平方向的搭接。

在软土上施工时，搭接部分下面应该放一些木板，保温板或薄板进行施工。施工进行过程中这些板可以移动。

搭接程序

两层凡士通PondGard衬垫膜搭接部分采用搭接带来接缝。以下为搭接步骤：

第一步：定位衬垫膜

上下两片衬垫膜的位置确定，而必须有足够的搭接宽度（±200mm）

衬垫膜应该铺设平直而无张力

使用白色粉笔在底层卷财上作标记。标记可以作为底涂应用和搭接带安装的参考

该标记在距离接缝边缘10到20mm的底层卷材上，每米作标记。

图11

第二步：向后折叠搭接边缘

上层卷材向后翻250mm。每米采用QuickPrime 搭接底涂向后粘。

衬垫膜很脏的情况下，先采用搭接清洗剂清洗搭接部位。衬垫膜搭接部位不应该有土壤污染。

第三步：使用QuickPrime 搭接底涂

使用之前和使用过程中要摇动QuickPrime搭接底涂。使用时候少量放在桶里采用专用板刷来涂刷。

把板刷浸入QuickPrime 搭接底涂，保持板刷水平和平直，以避免使底涂过早的滴出来。

在上层卷材的下部和下层卷材的上部沿着搭接区域的长度并且与接缝并行来回刷涂，刷到表面变成暗灰色，而且没有条纹和流淌。从折叠的搭接部分开始，同时洗刷两个表面，这样两面的干燥时间相同。确认把底部卷材的参考标记盖住，并且超出上面卷材的边缘。一个刷垫有100m的刷涂长度（宽度为100mm，单面）。

使用60m的长度或者底涂已经干燥的时候，更换一个新的垫。在每个工作日开始的时候更换刷垫。

在工厂搭接的位置，搭接带交叉的位置和有粘合剂的位置要用多一点的底涂。

检查底涂的干燥度。要让底涂完全快速晾干。为了测试干燥度，在搭接区域的后面使用触摸测试的方法，具体做法是用干净的并且是干的手指直的插入到底涂。再往前以一定的角度到底层。底层应该是感觉到有些粘但不与手指连成线。在不同天气情况下所需要的时间不同。

图12

第四步：安装搭接带

把搭接带定位在底部卷材上，并使剥离纸的一面朝上。使剥离纸的边缘与标记成直线。

用50mm宽的硅树脂橡胶手压滚筒立即滚压搭接带。

图13

第五步：检查搭接带的直线对准

释放上面的卷材，让它自由降落到搭接带上。为了避免皱纹，搭接的垂直方向轻轻地压封闭搭接部分。

在搭接带上的剥离纸没有超出接缝边缘10到15mm的地方应该修整上面的卷材。

图14

第六步： 剥掉剥离纸

为了从搭接带上剥掉剥离纸，首先向后折叠上面的片材，然后把纸从搭接带上撕掉；撕的时候可以保持与搭接带成450的方向。要以匀速把纸剥掉，并保持接近基面尽量低，这样减少气穴。

让上层卷材自由的落在搭接上。当释放的纸张被剥掉的时候，用手使上下卷材粘结在一起。

图15

第七步：轧辊接缝

用硅树脂橡胶手压滚筒轧辊接缝，沿着与接缝相交的方向和沿着边缘的整个长度进行。

图16

搭接完成后效果如下：

图17

需要特别注意的事项（搭接带的末端，T-节点等）：

当接缝比搭接带长的时候，下一卷搭接带必须与之最少重叠25毫米。而在这些区域，还应该用225x200mm自硫化泛水补丁。

当几片卷材相遇在一起，只能三片卷财重叠在一个位置。该部位应该用200 x 200mm 的自硫化泛水包起来。

搭接部分从水平向斜坡走的部位也要用200 x 200mm 的泛水，如图所示：

衬垫膜

土工布

基层

自硫化泛水加强
  200 X 200mm

当卷材表面很脏时候采用搭接清洗剂预先洗净掉过多的污垢。

当天气情况不利时不能做搭接工作，比如下雨，潮湿，底涂上有冷凝等。

在搭接过程中和搭接后的几分钟内不能移动衬垫膜。

不允许同时布置几条搭接区。

在护坡上的现场搭接必须平行于护坡（上下搭接）。护坡上不能做水平向搭接。

2. 2. 6 凡士通PondGard衬垫膜的外保护

在很多情况下需要做凡士通PondGard衬垫膜的保护。下列表中推荐了一些保护措施。

| 情况 | 保护措施 |
| --- | --- |
| 刮风 | 水池底部和边坡上用鹅卵石压载； 根据风速大小增加顶部固定沟的截面尺寸。 |
| 波浪 | 边坡面层采用块石、片石、瓷砖、混凝土预制块或钢筋混凝土。 |
| 漂浮物 | 中小水池，无需保护，定期清除漂浮物即可； 大型水池边坡进行保护。 |
| 结冰 | 边坡面层采用块石、片石、瓷砖、混凝土预制块或钢筋混凝土。 |
| 动物 | 提供上/下坡梯子； 设置围栏； 边坡面层采用块石、片石、瓷砖、混凝土预制块或钢筋混凝土。 |
| 过车 | 设中粗砂或粘土保护层（厚度至少20cm）； 设置过车坡道。 |
| 急流（流速大于1m/s） | 水池底部和边坡上用鹅卵石压顶。 |

凡士通PondGard衬垫膜的保护措施：

基础：

沙层（最小厚度：200mm）：不需要土工布保护

砂砾层（最小厚度：200mm）：需要土工布保护

预制材料（砌块）：需要土工布保护

砂土

砂砾层

混凝土瓦片

现浇混凝土

砂土

砂砾层

混凝土瓦片

现浇混凝土

衬垫膜

衬垫膜

土工布

土工布

基层

基层

砂土

衬垫膜

衬垫膜

土工布

砂土

图19：土工膜的保护

边坡：

岩石覆盖层：当斜坡小于3/1时可以用这种方法。使用这种边坡时需要最小厚度为200mm的转变层（土工布+砂土层）。岩石覆盖层跟它收的冲击力（波浪）有关。

预制材料：需要做加固措施。在边沟底部需要安装土工布或两层凡士通PondGard衬垫膜。

现浇混凝土：需要做加固措施。在边沟底部需要安装土工布或两层凡士通PondGard衬垫膜。

2. 3细部节点

2. 3. 1  概要

做细节部分时尽量避免凡士通PondGard衬垫膜的剪切工作。但是在一些情况比如混凝土墙的拐角处，管子连接时卷材剪起来比较容易安装。这些部位采用自硫化泛水来处理。

2. 3. 2 和混凝土立墙连接

凡士通PondGard衬垫膜与混凝土连接时：

混凝土周围的土基必须要夯实

基层必须平整，干燥，无任何局部凸起或凹陷。

凡士通PondGard衬垫膜采用基层粘合剂沿着墙的全部高度进行满粘。在施工过程中首先卷材放到最后的位置。然后把卷材反回来使得它的下表面向上。用扫帚打扫或者擦拭，除去卷材和墙上过多的灰尘、污垢和其它污染物。使用之前和使用过程中要彻底地搅拌粘合剂。采用滚刷把粘合剂同时在墙面和卷材背面上涂刷，这样两面的干燥时间相同。必须要注意，在搭接部位不要刷基层粘合剂。让粘合剂完全晾干。使用手指检查干燥度。粘结应从卷材的边端开始，通过滚转，把已涂胶的卷材与基层粘结在一起。滚动时要匀速、缓慢、以尽量减小折皱的产生。为了保证卷材与基层紧密牢固的接触，可用硬刷按压已铺设粘合的卷材。

凡士通PondGard衬垫膜的收头是采用收头压条和锤钉以间距为200mm安装。在卷材和墙之间沿长注入止水密封膏。收头压条应该安装在最高水位以上。在收头压条上部沿长注入外密封膏。

土工布

衬垫膜

混凝土
外密封膏

止水密封膏

收头压条

基层粘合剂

图20：和混凝土立墙连接

2. 3. 3 管根处理

在管根连接的部位采用自硫化泛水来处理。步骤以下：

首先管子必须要坚定地固定，而且管子温度不能超过800C

穿管子时在卷材上开小孔(比管子的直径小50%)然后塞进去

采用自硫化泛水处理这个部位

最后采用不锈钢箍环锁紧。

两片

下片

上片

图21：管根处理

图22：管根泛水金属箍环

2. 3. 4 排水口

凡士通推荐在排水口地下应该有混凝土基层。在排水口的部位采用带箍环或插入件（固定在混凝土基层上）与土工布连接。在安装带箍环或插入件之前混凝土基层和卷财之间打止水密封膏。当采用插入件时采用自硫化泛水来完成工作。

图23：排水口采用带箍环

图24：排水口采用插入件

2. 3. 5 阴阳角处理

一般情况下在阴角上，卷材被折叠成猪耳状后粘到立墙上。但如果是混凝土基层，卷材可以在拐角处截断而做满粘。这种情况下，在拐角部位采用泛水处理，如图所示；

自硫化泛水

混凝土

混凝土

混凝土

混凝土

混凝土

混凝土

衬垫膜

衬垫膜

衬垫膜

衬垫膜

衬垫膜

衬垫膜

自硫化泛水

自硫化泛水

自硫化泛水

自硫化泛水

图25：阴角处理

阳角处理如下图所示：

自硫化泛水

衬垫膜

图26：阳角处理

2. 4杂项

2. 4. 1 修补步骤

卷材上的切割口和刺穿孔可以采用凡士通PondGard衬垫膜来修补而且补丁覆盖切口所有方向最小搭接尺寸应该150mm。以下为使用搭接粘合剂粘结补丁的修理步骤：

使用清洗剂把要修补的部位擦干净。清洗完了后凡士通PondGard衬垫膜的颜色变成深灰色。

干了后涂刷搭接粘合剂。粘合剂干了后用泛水修补那个部位。用压滚在压好补丁片。

用外密封膏密封所有露边。

2. 4. 2	维护

凡士通PondGard衬垫膜推荐为了保证防水系统的耐久性每年检测一次。如果有什么损坏，检测工作能控制修理成本。

推荐：

凡士通PondGard衬垫膜，卷材搭接，连接部位和卷材固定系统的目视检测

渗漏流量的测量和水位监控

检测排气系统

避免池塘的溢流情况

检测接触衬垫膜的水的温度和化学成分

检测衬垫膜保护层

2. 4. 3安全

在现场为了保证施工安全必须要做一些预防工作，尤其当该池塘附近有住宅区或是个旅游景点。

预防工作：

梯子或爬绳

边坡的倾斜度比较小（<3/1）

比较深的情况下要做中间平台

在工程周围做围栏